秀山土家族苗族自治县塑料管材产品质量监督抽查

实施细则（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 样品数量 | 检验样品数 | 备用样品数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 6根×4段×1m/段 | 6根×2段×1m/段 | 6根×2段×1m/段 |
| 2 | 冷热水用聚丙烯管材 | 6根×4段×1m/段 | 6根×2段×1m/段 | 6根×2段×1m/段 |
| 3 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 6根×4段×1m/段 | 6根×2段×1m/段 | 6根×2段×1m/段 |
| 4 | 建筑排水用PVC-U排水管材 | ≤40 | 18段×1m/段 | 10段×1m/段 |
|  |  | 40＜dn＜110 | 14段×1m/段 | 8段×1m/段 |
|  |  | 110≤dn≤180 | 11段×1m/段 | 6段×1m/段 |
|  |  | ＞180 | 8段×1m/段 | 5段×1m/段 |

2 检验依据

表2  给水用聚乙烯（PE）管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 几何尺寸（平均外径、壁厚及公差） | GB/T 8806—2008 |
| 2 | 静液压强度（20℃，100h） | GB/T 6111-2003 |
| 3 | 断裂伸长率 | GB/T 8804.3-2003 |
| 4 | 灰分 | GB/T 9345.1-2008方法A |
| 5 | 氧化诱导时间 | GB/T 19466.6-2009 |
| 6 | 卫生要求（高锰酸盐指数）① | GB/T 5750.7-2023 |
| 注：①.卫生要求仅适用于饮用水输送用管材。 |  |  |

表3 冷热水用聚丙烯管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸（平均外径、壁厚及偏差） | GB/T 8806—2008 |
| 2 | 静液压强度（95℃，165h） | GB/T 6111—2003 |
| 3 | 氧化诱导时间 | GB/T 19466.6-2009 |
| 4 | 熔融温度 | GB/T 19466.3-2004 |
| 5 | 卫生要求（高锰酸盐指数）① | GB/T 5750.7-2023 |
| 注：①.卫生要求仅适用于饮用水输送用管材。 |  |  |

表4 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸（平均外径、壁厚） | GB/T 8806—2008 |
| 2 | 密度 | GB/T 1033.1-2008浸渍法 |
| 3 | 液压试验（20℃，100h） | GB/T 6111-2018 |
| 4 | 卫生要求（高锰酸盐指数）① | GB/T 5750.7-2023 |
| 注：①.卫生要求仅适用于饮用水输送用管材。 |  |  |

表5 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 1033.1-2008 |
| 2 | 维卡软化温度 | GB/T 8802-2001 |
| 3 | 拉伸屈服应力 | GB/T 8804.2-2003 |
| 4 | 断裂伸长率 | GB/T 8804.2-2003 |
| 5 | 落锤冲击试验 | GB/T 14152-2001 |
| 6 | 铅限量① | GB/T 26125-2011 |
| 注：①.铅限量只检测明示为“无铅”的产品。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 13663.2-2018  给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材

GB/T 18742.2-2017 冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材

GB/T 10002.1-2023给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

GB/T 5836.1-2018 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定

几何尺寸/规格尺寸项目按GB/T 2828.4-2008，取声称质量水平DQL=6.5，极限质量比LQR水平Ⅰ，其抽样检验方案为（n,L）=(5,1)，即检验5根管材，允许有1根管材的测量结果超出标准规定的偏差范围，当某项有2个（含）以上试样不符合要求时，判定该项不合格。

卫生要求按GB/T 17219-2025规定，有不符合要求项时，则判定该项不合格。

落锤冲击试验按统计学方法进行，不符合要求时，判定该项不合格。

其他检验项目中任一项检验结果不符合检验依据要求时，在剩余的检验样品中重新取样对该项目进行双倍复验，如仍不符合要求则判定该项不合格。当出现多个检验项目不符合要求时，只选取其中一个项目进行双倍复验。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。